



**Atitikties deklaracija**

pagal ES 305/2011

Nr. LE-10038-000-1552

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unikalus identifikavimo kodas | | „ALUJET Climajet SD VARIO“ | | | | | |
|  | Prekės kodas | | 012 7400 | | | | | |
| 2 | Serijos, partijos, gamybos numeris | | Žiūrėkite produkto aprašą / instrukciją / ant pakuotės arba produkto važtaraštį | | | | | |
| 3 | Paskirtis | | Garo izoliacijos plėvelė, DIN EN 13984 – B tipas | | | | | |
| 4 | Gamintojas | | „ALUJET GmbH“ Ahornstraße 16 - 82291 Mamendorfas | | | | | |
| 6 | Vertinimo sistema | | 3 | | | | | |
| 7 | Notifikuotoji įstaiga | | Medžiagų tyrimų bendrovė ir statybų tyrimų įstaiga, ribotos atsakomybės | | | | | |
|  | Notifikuotosios įstaigos kodas | | 0800 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Pagrindinės savybės** | | **Darnioji techninė specifikacija** | | **Mat. vnt.** | **Eksploatacinės savybės** | | |
|  | Degumas | | EN 13501-1 | | klasė | E | | |
|  | Storis | | DIN EN 1849-2 | | mm | 0,40 ±0,1 | | |
|  | Svoris / masė | | DIN EN 1849-2 | | g/m² | 110 ±15 | | |
|  | Tempiamasis stipris, išilginis | | EN 12311-1 | | N / 5 cm | 350 | | |
|  | Tempiamasis stipris, skersinis | | EN 12311-1 | | N / 5 cm | 290 | | |
|  | Pailgėjimas, išilginis | | EN 12311-1 | | % | 15 | | |
|  | Pailgėjimas, skersinis | | EN 12311-1 | | % | 15 | | |
|  | Atsparumas plėšimui, išilginis | | EN 12310-1 | | N | 200 | | |
|  | Atsparumas plėšimui, skersinis | | EN 12310-1 | | N | 200 | | |
|  | Sandarumas vandens garams | | EN ISO 1931 | | m | 7,5 ±0,25 | | |
|  | Patvarumas po sendinimo | | EN 1296 / EN 1931 | |  | atitinka reikalavimus | | |
|  | Atsparumas cheminėms medžiagoms | | EN 13984 / EN 12311-2 | |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Jungčių atsparumas šlyties jėgai | | EN 12317-2 | |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Jungties stipris | | EN 12317-2 | | N | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Atsparumas smūgiams | | EN 12691 | |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Pavojingos medžiagos | |  | |  | nėra | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši atitikties deklaracija išduota, visą atsakomybę prisiimant gamintojui, nurodytam 4 punkte. | | | | | | | |

5 ir 8 punktai netaikomi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| */parašas/* |  | */parašas/* |
| Reinhard Weigl, vykdomasis direktorius |  | Oliver Krieger, kokybės valdymo skyriaus vadovas |

Mamendorfas, 2019 07 25