



**Atitikties deklaracija**

pagal ES 305/2011

Nr. LE-10011-000-1343

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unikalus identifikavimo kodas | | EN 13984 A tipo | | | | | |
|  | Prekės kodas | | 012 7100 – „ALUJET Climajet SD2“  012 7110 – „ALUJET Climajet SD2 su lipniąja juosta“ | | | | | |
| 2 | Serijos, partijos, gamybos numeris | | Žiūrėkite produkto aprašą / instrukciją / ant pakuotės arba produkto važtaraštį | | | | | |
| 3 | Paskirtis | | Garo izoliacijos plėvelė, EN 13984 | | | | | |
| 4 | Gamintojas | | „ALUJET GmbH“ Ahornstraße 16 - 82291 Mamendorfas | | | | | |
| 6 | Vertinimo sistema | | 3 | | | | | |
| 7 | Notifikuotoji įstaiga | | CSI | | | | | |
|  | Notifikuotosios įstaigos kodas | | 1390 | | | | | |
|  | Pagrindinių savybių bandymai | | Degumas | | Vandens garų perdavimas | | Atsparumas vandens prasiskverbimui | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Pagrindinės savybės** | | **Darnioji techninė specifikacija** | | **Mat. vnt.** | **Eksploatacinės savybės** | | |
|  | Degumas | | EN 13501-1 | | klasė | E | | |
|  | Tempiamasis stipris, išilginis | | EN 12311-1 | | N / 5 cm | 180 –30 / +50 | | |
|  | Tempiamasis stipris, skersinis | | EN 12311-1 | | N / 5 cm | 130 –30 / +40 | | |
|  | Pailgėjimas, išilginis | | EN 12311-1 | | % | 60 ±20 | | |
|  | Pailgėjimas, skersinis | | EN 12311-1 | | % | 70 ±20 | | |
|  | Atsparumas plėšimui, išilginis | | EN 12310-1 | | N | 80 –20 / +30 | | |
|  | Atsparumas plėšimui, skersinis | | EN 12310-1 | | N | 90 –20 / +30 | | |
|  | Sandarumas vandens garams | | EN ISO 1931 | | m | 2 ±1 | | |
|  | Patvarumas po sendinimo | | EN 1296 / EN 1931 | |  | atitinka reikalavimus | | |
|  | Šarmai | | EN 13984 / EN 12311-2 | |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Jungčių atsparumas šlyties jėgai | | EN 12317-2 | |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Jungties stipris | | EN 12317-2 | | N | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Atsparumas smūgiams | | EN 12691 | |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) | | |
|  | Atsparumas vandens prasiskverbimui | | EN 1928 | | 2 kPa | atitinka reikalavimus | | |
|  | Pavojingos medžiagos | |  | |  | netaikoma | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši atitikties deklaracija išduota, visą atsakomybę prisiimant gamintojui, nurodytam 4 punkte. | | | | | | | |

5 ir 8 punktai netaikomi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| */parašas/* |  | */parašas/* |
| Reinhard Weigl, vykdomasis direktorius |  | Hans Stangl, vykdomasis direktorius |

Mamendorfas, 2014 10 20