



**Atitikties deklaracija**

pagal ES 305/2011

Nr. LE-10011-000-1343

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unikalus identifikavimo kodas | EN 13984 A tipo |
|  | Prekės kodas | 012 7100 – „ALUJET Climajet SD2“012 7110 – „ALUJET Climajet SD2 su lipniąja juosta“ |
| 2 | Serijos, partijos, gamybos numeris | Žiūrėkite produkto aprašą / instrukciją / ant pakuotės arba produkto važtaraštį |
| 3 | Paskirtis | Garo izoliacijos plėvelė, EN 13984 |
| 4 | Gamintojas | „ALUJET GmbH“ Ahornstraße 16 - 82291 Mamendorfas |
| 6 | Vertinimo sistema | 3 |
| 7 | Notifikuotoji įstaiga | CSI |
|  | Notifikuotosios įstaigos kodas | 1390 |
|  | Pagrindinių savybių bandymai | Degumas | Vandens garų perdavimas | Atsparumas vandens prasiskverbimui |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Pagrindinės savybės** | **Darnioji techninė specifikacija** | **Mat. vnt.** | **Eksploatacinės savybės** |
|  | Degumas | EN 13501-1 | klasė | E |
|  | Tempiamasis stipris, išilginis | EN 12311-1 | N / 5 cm | 180 –30 / +50 |
|  | Tempiamasis stipris, skersinis | EN 12311-1 | N / 5 cm | 130 –30 / +40 |
|  | Pailgėjimas, išilginis | EN 12311-1 | % | 60 ±20 |
|  | Pailgėjimas, skersinis | EN 12311-1 | % | 70 ±20 |
|  | Atsparumas plėšimui, išilginis | EN 12310-1 | N | 80 –20 / +30 |
|  | Atsparumas plėšimui, skersinis | EN 12310-1 | N | 90 –20 / +30 |
|  | Sandarumas vandens garams | EN ISO 1931 | m | 2 ±1 |
|  | Patvarumas po sendinimo | EN 1296 / EN 1931 |  | atitinka reikalavimus |
|  | Šarmai | EN 13984 / EN 12311-2 |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |
|  | Jungčių atsparumas šlyties jėgai | EN 12317-2 |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |
|  | Jungties stipris | EN 12317-2 | N | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |
|  | Atsparumas smūgiams | EN 12691 |  | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |
|  | Atsparumas vandens prasiskverbimui | EN 1928 | 2 kPa | atitinka reikalavimus |
|  | Pavojingos medžiagos |  |  | netaikoma |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši atitikties deklaracija išduota, visą atsakomybę prisiimant gamintojui, nurodytam 4 punkte. |

5 ir 8 punktai netaikomi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| */parašas/* |  | */parašas/* |
| Reinhard Weigl, vykdomasis direktorius |  | Hans Stangl, vykdomasis direktorius |

Mamendorfas, 2014 10 20