**EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA  
Nr. 2021-06-15-2**

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**

03-1-0-096-Klijai vinių pakaitalai POINT 96, skaidrūs, statybiniai, 280 ml

1. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

1. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**

Klijai, skirti klijuoti statybines ir apdailos medžiagas

1. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

UAB „Tegra State“

Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius

Tel.: +370 5 2661160

Faks.: +370 5 2661171

[info@tegra.lt](mailto:info@tegra.lt)

[www.tegrastate.lt](http://www.tegrastate.lt)

1. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**

Netaikoma

1. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**

Sistema 3

1. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

1. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Esminės charakteristikos** | **Eksploatacinės savybės** | **Techninės specifikacija** |
| Tankis siūlėje | 0,89 g/cm3 | PN-EN 542:2005 |
| Kietos sausosios medžiagos kiekis mišinyje | 57,40% | PN-EN 827:2006 |
| Nuslydimas | Nėra | PN-EN ISO 14678:2008 |
| Tempiamasis stipris (medis-betonas) | 0,428 Mpa prie 100C  0,491 Mpa prie 300C | PN-EN  15870:2009 |
| Šlyties stipris (medis-betonas) | 1,00 MPa | PN-EN  12004-2:20017 |

1. **1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**
2. **Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu):**



Vilnius 2021.06.15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(parašas)

\*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“