Atitikties deklaracija

pagal ES 305/2011

Nr. LE-10032-000-1335

| 1 | Unikalus identifikavimo kodas |  | EN 13859-1:ZA.1; EN 13859-2:ZA.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės kodas |  | 012 6160 – „ALUJET Master su lipniąja juosta“ |  |  |  |  |  |
| 2 | Serijos, partijos, gamybos numeris |  | Žiūrėkite produkto aprašą / instrukciją / ant pakuotės arba produkto važtaraštį |  |  |  |  |  |
| 3 | Paskirtis |  | Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai EN 13859-1:2010 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gamintojas |  | „ALUJET GmbH“ Ahornstraße 16 - 82291 Mamendorfas |  |  |  |  |  |
| 6 | Vertinimo sistema |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Notifikuotoji įstaiga |  | CSI |  |  |  |  |  |
|  | Notifikuotosios įstaigos kodas |  | CSI a.s. |  | CSI a.s. |  | tBU |  |
|  | Pagrindinių savybių bandymai |  | Degumas |  | Vandens garų perdavimas |  | Atsparumas vandens prasiskverbimui |  |
| 9 | Pagrindinės savybės |  | Darnioji techninė specifikacija |  | Mat. vnt. | Eksploatacinės savybės |  |  |
|  | Bazinis svoris, kv. m |  | DIN EN 12127 |  | g/m2 | 175 –15/+10 |  |  |
|  | Degumas |  | EN 13501-1 |  | klasė | E |  |  |
|  | Atsparumas vandeniui |  | EN 1928:2000 |  | klasė | W1 |  |  |
|  | Tempiamasis stipris, išilginis |  | EN 12311-1 |  | N / 5 cm | 1000 –200 / +200 |  |  |
|  | Tempiamasis stipris, skersinis |  | EN 12311-1 |  | N / 5 cm | 700 –100 / +100 |  |  |
|  | Pailgėjimas, išilginis |  | EN 12311-1 |  | % | 10 –5 / +5 |  |  |
|  | Pailgėjimas, skersinis |  | EN 12311-1 |  | % | 20 –10 / +10 |  |  |
|  | Atsparumas plėšimui, išilginis |  | EN 12310-1 |  | N | 500 –100 / +100 |  |  |
|  | Atsparumas plėšimui, skersinis |  | EN 12310-1 |  | N | 500 –100 / +150 |  |  |
|  | Sandarumas vandens garams |  | EN ISO 1931 |  | m | 0,08 –0,02/+0,02 |  |  |
|  | Apšalimo temperatūra |  | EN 1109 |  | C | –20 |  |  |

| 9 | Savybių pokytis po sendinimo | Bandymas atliktas iki 100 C |  | Mat. vnt. | Eksploatacinės savybės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tempiamasis stipris, išilginis | EN 1297 EN 1296 |  | N / 5 cm | 900 –200 / +200 |  |  |
|  | Tempiamasis stipris, skersinis | EN 1297 EN 1296 |  | N / 5 cm | 650 –100 / +100 |  |  |
|  | Pailgėjimas, išilginis | EN 1297 EN 1296 |  | % | 8 –5 / +5 |  |  |
|  | Pailgėjimas, skersinis | EN 1297 EN 1296 |  | % | 15 –10 / +10 |  |  |
|  | Atsparumas vandeniui | EN 1297 EN 1296 |  | klasė | W1 |  |  |
| 10 | 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši atitikties deklaracija išduota, visą atsakomybę prisiimant gamintojui, nurodytam 4 punkte. |  |  |  |  |  |  |

5 ir 8 punktai netaikomi

| /parašas/ |  | /parašas/ |
| --- | --- | --- |
| Reinhard Weigl, vykdomasis direktorius |  | Oliver Krieger, kokybės valdymo skyriaus vadovas |

Mamendorfas, 2018 02 20