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Atitikties deklaracija
pagal ES 305/2011
Nr. LE-10032-000-1335
	1
	Unikalus identifikavimo kodas
	EN 13859-1:ZA.1; EN 13859-2:ZA.1

	
	Prekės kodas
	012 6160 – „ALUJET Master su lipniąja juosta“

	2
	Serijos, partijos, gamybos numeris
	Žiūrėkite produkto aprašą / instrukciją / ant pakuotės arba produkto važtaraštį

	3
	Paskirtis
	Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai 
EN 13859-1:2010

	4
	Gamintojas
	„ALUJET GmbH“ Ahornstraße 16 - 82291 Mamendorfas

	6
	Vertinimo sistema
	3

	7
	Notifikuotoji įstaiga
	CSI

	
	Notifikuotosios įstaigos kodas
	CSI a.s.
	CSI a.s.
	tBU

	
	Pagrindinių savybių bandymai
	Degumas
	Vandens garų perdavimas
	Atsparumas vandens prasiskverbimui

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pagrindinės savybės
	Darnioji techninė specifikacija
	Mat. vnt.
	Eksploatacinės savybės

	
	Bazinis svoris, kv. m
	DIN EN 12127
	g/m2
	175 –15/+10

	
	Degumas
	EN 13501-1
	klasė
	E

	
	Atsparumas vandeniui
	EN 1928:2000
	klasė
	W1

	
	Tempiamasis stipris, išilginis
	EN 12311-1
	N / 5 cm
	1000 –200 / +200

	
	Tempiamasis stipris, skersinis
	EN 12311-1
	N / 5 cm
	700 –100 / +100

	
	Pailgėjimas, išilginis
	EN 12311-1
	%
	10 –5 / +5

	
	Pailgėjimas, skersinis
	EN 12311-1
	%
	20 –10 / +10

	
	Atsparumas plėšimui, išilginis
	EN 12310-1
	N
	500 –100 / +100

	
	Atsparumas plėšimui, skersinis
	EN 12310-1
	N
	500 –100 / +150

	
	Sandarumas vandens garams
	EN ISO 1931
	m
	0,08 –0,02/+0,02

	
	Apšalimo temperatūra
	EN 1109
	C
	–20



	9
	Savybių pokytis po sendinimo
	Bandymas atliktas iki 100 C
	Mat. vnt.
	Eksploatacinės savybės

	
	Tempiamasis stipris, išilginis
	EN 1297
EN 1296
	N / 5 cm
	900 –200 / +200

	
	Tempiamasis stipris, skersinis
	EN 1297
EN 1296
	N / 5 cm
	650 –100 / +100

	
	Pailgėjimas, išilginis
	EN 1297
EN 1296
	%
	8 –5 / +5

	
	Pailgėjimas, skersinis
	EN 1297
EN 1296
	%
	15 –10 / +10

	
	Atsparumas vandeniui
	EN 1297
EN 1296
	klasė
	W1

	
	
	
	
	
	
	

	10
	1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši atitikties deklaracija išduota, visą atsakomybę prisiimant gamintojui, nurodytam 4 punkte.


5 ir 8 punktai netaikomi
	/parašas/
	
	/parašas/

	Reinhard Weigl, vykdomasis direktorius
	
	Oliver Krieger, kokybės valdymo skyriaus vadovas
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