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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS
PPLUS PISTOLETINĖS MONTAVIMO PUTOS
 Visų sezonų profesionalios poliuretano montavimo putos. Tinkamos darbui nuo -10 °C iki +30 °C. Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai. Putos neleidžia atsirasti pelėsiui. Sukietėjusios putos pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis. Išeiga iki 65 litrų laisvai išpučiant. Antrinis plėtimasis 60 %. Šiluminė varža 0,036 W/(m*K). Terminis atsparumas po sukietėjimo -50 °C...+90 °C. Pjovimo laikas 40 min. Pilno sukietėjimo laikas 24 valandos. Garso slopinimo indeksas 61dB.
Privalumai
· Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -10 °C iki +30.
· Šilumos laidumo koeficientas - 0,036 W/mK.

· Pjovimo laikas 40 minučių.

· Vandens įgeriamumas <1 %.
Taikymo sritys
Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai.
Techniniai duomenys
	Rodiklis
	Vienetai
	Sertifikavimas
	Vertė

	Spalva
	
	
	Gelsva

	Išeiga
	litrai
	RB024
	iki 38

	Pjovimo laikas
	min.
	TM 1005-2013
	40

	Antrinis plėtimasis
	%
	TM 1010-2012
	60

	Vandens įgeriamumas
	kg/m3
	
	<1

	Pilno sukietėjimo laikas
	val.
	
	24

	Šilumos laidumo koeficientas
	W/(m*K)
	RB024
	0,036

	Paviršiaus lipnumas
	min.
	TM 1014-2013
	10

	Garso slopinimo indeksas
	dB
	
	61

	Traukimasis
	%
	
	<5

	Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo
	oC
	
	-50°C...+90°C

	Darbo aplinkos temperatūra
	oC
	
	-10°C...+30°C

	Degumo klasė
	
	DIN 4102
	B3

	Svoris
	g.
	
	650


Sertifikavimas
	ISO 9001:2015

	FEICA member


Naudojimo instrukcijos

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti, prisukti pistoletą. Apversti flakoną vožtuvu į apačią. Montavimo putų purškimo srauto reguliavimui sukite vožtuvą, esantį pistoleto rankenos gale. Užpildyti ertmę putomis.  Jeigu putos  naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti iki +18 °C, patalpinus jį į šiltą vandenį arba šiltą patalpą. Esant oro temperatūrai žemesnei negu 0 °C, paviršių nedrėkinti. Neišdžiūvusių putų likučius geriausiai valyti putų valikliu Foam Cleaner Fome Flex. Sukietėjusias putas pašalinkite mechaniškai.
Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje +5 ° C iki +25 ° C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus su saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 ° C.
Pakuotė
1000 ml aerozolinis flakonėlis, medžiagos svoris 650 g, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai 

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.
Atliekų tvarkymas 

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus. 
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