eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.0352 – Burnt, kalkės WR-150302

- Unikalus identifikavimo kodas produkto tipo:

Statybinės degintos kalkės PN EN 459-1 CL 90-Q (Rsv, Psv) degintos, maltos WR

- Skirta naudojimui:

Paruošimui rišamųjų skiedinių (mūras, tinkas ir tinkavimo skiedinys), gamybai konstrukcijų produtams (pvz. Silikato plytos, sterilizuotas gazuotas betonas, betonas) ir civilinei inžinerijai (dirvožemio stabilizavimui, asfalto mišiniams, kt.)

Produktas turi būti naudojamas tinakmiems tikslams, nurodytiems standartinėse ir/arba gamintojo rekomendacijose ir/arba turint gerą praktiką.

- Gamintojas:

Lhoist Bukowa Sp. Z o.o.

Ul. Osiedlowa 10

29-105 Krasocin

Poland

Phone: +48 41 38 89, 105

Fax: +48 41 38 89,106

Email: cok@lhoist.com

- Sistemos ar sistemų įvertinimas ir eksploatacinių savybių pastovumo patikrinimas: sistema+2

- Suderintass standartas: PN-EN 459-1:2012

- Informuotas organas:

Notified Body No. 1023

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

Trida Tomase bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Czech Republic

- Deklaruotos eksploatacinės savybės:

| Savybės | Deklaruotos eksploatacinės savybės | Suderinta techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| CaO + MgO, % | ≥ 90,00 | PN-EN 459-1:2012 |
| MgO, % | ≤ 5 | PN-EN 459-1:2012 |
| Сo2, % | ≤ 4 | PN-EN 459-1:2012 |
| SO3, % | ≤ 2 | PN-EN 459-1:2012 |
| Aktyvios kalkės, % | ≥ 80 | PN-EN 459-1:2012 |
| Apimties stabilumas | atitinka | PN-EN 459-1:2012 |
| Reaktingumas | Rsv | PN-EN 459-1:2012 |
| Dalelių dydžio pasiskirstymas | Rsv | PN-EN 459-1:2012 |

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta pagal atitinkamai pagal deklaruotą eksploatacinių savybių deklaraciją. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota Regulation (EU) Nr.305/2011 pagal atsakomybę gamintojo.